|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | Temp | Irrad | Energy (keV) | Current (uA) | Time | Fluence (cm-2) | Laser after? |
| 1 | 10 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 2 | 40 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 3 | 80 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 4 | 120 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 5 | 200 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 6 | 250 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | No |
| 7 | 10 | D2+ | 5 | 2 | 13 | 1018 | Yes |
| 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | Yes |